3

## Fitas Antiderrapante Safety WalkMR  Fosforescente

Dados Técnicos                                                                                     Julho/03

###### Substitui: Inicial

Descrição:

Safety WalkMR Uso Geral Fosforescente

Produto flexível que consiste de abrasivos artificiais em grãos (óxido de alumínio) aplicados sobre um filme de poliéster. Possui uma fita fosforescente aplicado sobre o filme de poliéster e adesivo de borracha, também aplicado no filme de poliéster protegido por um liner de papel com impressão personalizada.

- Cores: Preto

- Dimensões:

Itens Standard: Rolos de 20 metros de comprimento na largura de 50 mm.

- Aplicação:

Fita ideal para aplicações em superfícies planas, principalmente em locais onde além da necessidade de evitar o escorregamento, possa também indicar, em condições escuras ou por falta de luz (queda de energia), uma sinalização visual de escadas de segurança, rampas, corredores, etc., para áreas internas e externas.

Safety WalkMR Clear Fosforescente

Produto consiste de abrasivos artificiais em grãos (óxido de alumínio) aplicados sobre um filme de poliéster. Possui uma fita fosforescente aplicado sobre o filme de poliéster e adesivo de borracha, também aplicado no filme de poliéster protegido por um liner de papel com impressão personalizada.

- Cor: Transparente

- Dimensões:

Itens Standard: Rolos de 20 metros na largura de 50 mm

- Aplicação:

Fita ideal para aplicações em superfícies planas, principalmente em locais onde além da necessidade de evitar o escorregamento, possa também indicar, em condições escuras ou por falta de luz (queda de energia), uma sinalização visual de escadas de segurança, rampas, corredores, etc., para áreas internas. Indicada somente para áreas internas e com tráfego leve de pessoas.

Acessórios:

Adesivo de contato para Safety WalkMR   Uso Geral

Adesivo composto por: policloropleno, acetona, toluol, nafta e resinas sintéticas.

Adesivo de Contato para Safety WalkMR  Clear

Adesivo composto por: copolímero  blocado - tipo ABA, resina terpênica, cloreto de metileno, toluol, antioxidante e absorvente U.V.

A função dos Adesivos de Contatos são semelhantes a de um selador, ou seja, fecha os poros e outros pequenos defeitos do piso para evitar bolhas e pontos de não contato com a Fita Antiderrapante Safety WalkMR, atuando como um nivelador do piso, além de proporcionar uma maior resistência a fita em áreas sujeitas a umidade e tráfego intenso.

Vedador de Bordas:

Composto por: resina acrílica e metil etil cetona

Sua utilização é determinante para garantir a durabilidade da aplicação, apresentando como única função impedir a penetração de líquidos e sujeiras sob a Fita Antiderrapante Safety WalkMR.

Rolete de Borracha:

Tem como função, evitar o aparecimento de bolhas na fita.

Martelo de Borracha:

Tem como função reforçar a adesão do adesivo da fita sobre o Adesivo de Contato.

Obs.: Para áreas internas com baixo tráfego de pessoas, como por exemplo escadas de segurança, escadas de incêndio, condomínios residenciais, áreas residenciais, etc, não há necessidade da aplicação do Adesivo de Contato (Primer) e do Vedador de Bordas. Para áreas de intensa circulação de pessoas como por exemplo entradas e saídas de hospitais, shopping centers, bancos, condomínios comerciais, metrô, supermercados, universidades, etc, não é recomendada a aplicação do produto sem Adesivo de Contato e sem Vedador de Bordas.  Siga corretamente as instruções de limpeza e colocação da fita.

Propriedades Físicas:

- Espessura: 0,5 mm

- Temperatura mínima de aplicação: 4 ºC.

- Temperatura máxima de uso: 79ºC.

Propriedades de Fosforescência:

| Fosforescência Norma DIN 67510-1 | Valor da Fita Antiderrapante Safety WalkMR (mcd/m2) | Valor Mínimo Requerido |
| --- | --- | --- |
| Depois de 10min | 29,6 | 20 |
| Depois de 60 min | 4,2 | 2,8 |

| Período de queda da fosforescência para 0,3 mcd/m2 * | 480 minutos | 340 minutos |
| --- | --- | --- |

* Limite de Fosforescência Visível

Observação: Produto exposto a uma carga de 1000 Lux durante 5minutos, conforme Norma DIN 67510-1. A durabilidade da fosforescência da fita pode sofrer variação, caso não seja exposta a uma intensidade de luz suficiente e por um tempo também suficiente para que a fita possa atingir sua carga máxima.

Recomendações importantes:

- Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety WalkMR em cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retificas, ou áreas que apresentam grande oleosidade devido às condições críticas deste local;

- Não aplicar a Fita Antiderrapante Safety WalkMR  continuamente sobre rejuntes. A fita nestes casos, deverá cobrir apenas placas inteiras do piso.

- Não se deve arrastar objetos em áreas aplicadas com a Fita Antiderrapante Safety WalkMR , se necessário o transporte de produtos, utilizar carrinhos com rodas macias (ex.: borracha);

- Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety WalkMR em áreas  sujeitas a tráfego de veículos automotivos (ex.: rampas),  veículos pesados e de grande tração (ex.: empilhadeiras);

- Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety WalkMR  CLEAR em áreas externas e sujeitas a tráfego intenso de pessoas;

- Durante a aplicação, a lata do primer deverá permanecer  tampada para evitar  a evaporação do solvente;

- Sugerimos arredondar os cantos da fita antes da instalação, eliminando assim pontos críticos de  soltura.

- Não aplicar em locais onde a fita ficará totalmente submersa em água (ex. Piscinas)

- Outros cuidados ao aplicar:

| 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistemas de Limpeza Profissional 3M do Brasil Ltda. Via Anhanguera km, 110 Cx. Postal 123, Campinas – SP CEP 13001-970 | Centro de Relacionamento com o Cliente Fone: 0800-132333 faleconosco@3m.com.br | Informações: Consulte o Serviço Técnico Fone (0xx19) 3838-7673 Fax (0xx19) 3838-7889 |

# Text boxes

Escadas

3 a 4 cm

NÃO APLICAR

5 a 10 cm

IDEAL

10 a 15 cm

5 a 10 cm

1 cm

Sempre arredondar as pontas

5 a 10 cm

Rampas